## Opis konstrukcyjno – materiałowy.

      - Fundamenty:

- Ławy - żelbetowe z betonu C20/25, stal klasy A-III.

- Stopy  - żelbetowe z betonu C20/25, stal klasy A-III.

- Izolacja - 2x papa asfaltowa na lapiku.

      - Ściany fundamentowe:

- Z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. Ociepla się styropianem EPS80-038 typu (styropian fundamentowy, wodoodporny) gr. 16 cm mocowanym na klej i dyble, siatka 2 warstwy na klej.

- Izolacja - 2x emulsja bitumiczna.

      - Ściany:

    - Ściany zewnętrzne powyżej fundamentu – z cegły ceramicznej "poniemieckiej" lub klinkierowej w kolorze czerwonym (najlepiej ceglastym) gr. 36÷38 cm na zaprawie cementowo – wapiennej, spoiny gr. 1,5 cm.

    - Ściany zewnętrzne cokół – z kamienia łamanego polnego lub ciętego polnego (np. sjenit lub granit) w kolorze naturalnym na zaprawie cementowo – wapiennej, spoiny gr. 1,5 cm profilowane. Kamień zabezpieczyć środkami ochronnymi bezbarwnymi.

      - Słupy - żelbetowe z betonu C20/25, stal klasy A-III, oklejone płytkami klinkierowymi w kolorze ceglastym lub elementami ciętymi z cegły ceramicznej „poniemieckiej” w kolorze ceglastym.

      - Podciągi - żelbetowe z betonu C20/25, stal klasy A-III, oklejone płytkami klinkierowymi w kolorze ceglastym lub elementami ciętymi z cegły ceramicznej „poniemieckiej” w kolorze ceglastym.

      - Rdzenie - żelbetowe z betonu C20/25, stal klasy A-III.

      - Wieńce - żelbetowe z betonu C20/25, stal klasy A-III.

      - Schody - betonowe z betonu C20/25, obłożone płytkami kamiennymi lub płytkami z gresu lub terakoty o IV stopniu ścieralności w kolorze kamienia cokołu.

      - Posadzka - wg opisu warstw, posadzka z płyt OSB lub sklejki gr. 32 mm o warstwie wierzchniej z gumy gr. 1,0 cm lub więcej.

      - Dach:

    - Obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej powlekanej           w kolorze pokrycia, rynny i  rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze pokrycia.

    - Pokrycie - z blachy na rąbek stojący 32 mm w kolorze ceglastym, alternatywa antracyt lub papy bitumicznej w kolorze ceglastym.

    - Konstrukcja – drewno klejone GL24h zabezpieczone ognioochronnie i grzyboochronnie środkami bezbarwnymi oraz lakierem bezbarwnym. Dźwigary 20x256 cm, wzmocnione belkami 15x36 cm. Deskowanie gr. 15 mm, papa.